# ГОСТ N 12.4.010-75

# Система стандартов безопасности труда.

# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. РУКАВИЦЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Государственный стандарт СССР ГОСТ N 12.4.010-75

"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты.

Рукавицы специальные" Технические условия"

(утв. постановлением Госстандарта СССР от 21 февраля 1975 г. N 491)

Occupational safety standards system. Personaol safety means.

Specifications

Срок введения с 1 января 1976 г.

Взамен ГОСТ 5514-64

Постановлением Госстандарта России N 564 от 22.06.92 снято ограничение

срока действия

Настоящий стандарт распространяется на мужские, женские и подростковые

рукавицы для защиты рук работающих от опасных и вредных производственных факторов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. Типы и основные размеры

1.1. Рукавицы по конструкции должны изготовляться пяти типов:

Б - с втачным напалком (черт.2);

В - с напалком, цельновыкроенным с нижней частью рукавицы (черт.3);

Г - с напалком, расположенным сбоку по перегибу рукавицы, предназначенной

как для правой, так и для левой руки (черт.4);

Д - с двумя нападками - для большого и указательного пальцев (черт.5);

Е - удлиненные с крагами, стягивающиеся у запястья эластичной продержечной

лентой, с наладонником, настроченным напалком (черт.6).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.2. Рукавицы изготовляются с усилительными и защитными накладками или

без них.

Форма, размеры и месторасположение накладок устанивливаются потребителем.

1.3. Рукавицы изготовляются четырех размеров: 0, 1, 2, 3.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.4. Измерения готовых рукавиц должны соответствовать указанным в табл.1

и на черт.2 - 6.

Таблица 1

+------+---------------------+-------------------------------+----------+

|Номера|    Наименования     |          Размеры, см          |Допускае- |

|изме- |      измерений      |                               |   мые    |

|рений |                     |                               |отклонения|

|  на  |                     |                               |   , см   |

|черте-|                     |                               |          |

| жах  |                     |                               |          |

|      |                     +-------+-------+-------+-------+          |

|      |                     |   0   |   1   |   2   |   3   |          |

+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+

|1     |Длина      посередине|       |       |       |       |          |

|      |рукавиц типов:       |       |       |       |       |          |

|      |                     |       |       |       |       |          |

|      |Б, В, Г, Д           |26,0   |26,0   |28,0   |30,0   |+-1,0     |

|      |                     |       |       |       |       |          |

|      |Е                    |42,0   |42,0   |44,0   |46,0   |+-1,0     |

|      |                     |       |       |       |       |          |

|2     |Ширина  рукавицы   на|13,0   |14,0   |15,0   |16,0   |+-0,5     |

|      |уровне       перегиба|       |       |       |       |          |

|      |напалка      большого|       |       |       |       |          |

|      |пальца               |       |       |       |       |          |

|      |                     |       |       |       |       |          |

|3     |Ширина   по   нижнему|13,5   |14,5   |15,5   |16,5   |+-0,5     |

|      |краю рукавиц типов Б,|       |       |       |       |          |

|      |В, Г, Д              |       |       |       |       |          |

|      |                     |       |       |       |       |          |

|      |Ширина краги внизу  в|22,0   |23,0   |24,0   |25,0   |+-0,5     |

|      |рукавицах типа Е     |       |       |       |       |          |

|      |                     |       |       |       |       |          |

|4     |Расстояние         от|13,2   |13,2   |14,5   |15,8   |+-0,5     |

|      |верхнего         края|       |       |       |       |          |

|      |рукавицы  до  напалки|       |       |       |       |          |

|      |большого пальца      |       |       |       |       |          |

|      |                     |       |       |       |       |          |

|5     |Длина         напалка|8,0    |8,0    |8,5    |9,0    |+-0,5     |

|      |большого  пальца   от|       |       |       |       |          |

|      |линии   перегиба   до|       |       |       |       |          |

|      |верхнего         края|       |       |       |       |          |

|      |(измерять          по|       |       |       |       |          |

|      |поднапалку)          |       |       |       |       |          |

|      |                     |       |       |       |       |          |

|6     |Длина         напалка|7,0    |7,0    |7,7    |8,4    |+-0,5     |

|      |указательного  пальца|       |       |       |       |          |

|      |в  рукавицах   типа Д|       |       |       |       |          |

|      |(измерять  по   линии|       |       |       |       |          |

|      |шва)                 |       |       |       |       |          |

+------+---------------------+-------+-------+-------+-------+----------+

Примечания:

1. По требованию потребителя величины измерений рукавиц (измерения 1,

3) допускается изменять.

2. По соглашению с ЦК соответствующего профсоюза допускается изменять

величину измерения 2.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. Технические требования

2.1. Материалы

2.1.1. Рукавицы должны изготовляться из материалов, указанных в табл.2.

Таблица 2

+---------------+-----------------------+------------+------------------+

|Назначение     |Наименование материала |Нормативная |Назначение        |

|рукавиц      по|                       |документация|материала         |

|защитным       |                       |            |                  |

|свойствам      |                       |            |                  |

+---------------+-----------------------+------------+------------------+

|От механических|                       |            |                  |

|воздействий;   |                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|истирания      |Двунитка        суровая|По          |Для      основания|

|               |аппретированная        |нормативной |рукавиц           |

|               |                       |документации|                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Двуниток        льняной|ГОСТ        |То же             |

|               |суровый N 1            |15530-93    |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Двуниток полульняной   |ГОСТ        |"                 |

|               |                       |15530-93    |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Двуниток льнокапроновый|ГОСТ        |Для  основания   и|

|               |                       |15530-93    |накладок рукавиц  |

|               |                       |            |                  |

|               |Двуниток льнолавсановый|По          |То же             |

|               |арт.12202              |нормативной |                  |

|               |                       |документации|                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Парусины полульняные   |ГОСТ        |"                 |

|               |                       |15530-93    |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Диагональ с  лавсановым|По          |"                 |

|               |волокном        суровая|нормативной |                  |

|               |арт.6853               |документации|                  |

|               |                       |            |                  |

|искр,    брызг,|Сукно шинельное        |ГОСТ        |Для      основания|

|расплавленного |                       |27542-87    |рукавиц           |

|металла,       |                       |            |                  |

|окалины        |Спилковый лоскут       |По          |Для  основания   и|

|               |                       |нормативной |накладок рукавиц  |

|               |                       |документации|                  |

|               |                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткани        асбестовые|ГОСТ 6102-94|То же             |

|               |АЛТ-36, АЛТ-5, АСТ-2   |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Парусины полульняные  с|ГОСТ        |Для      основания|

|               |огнезащитной пропиткой |15530-93    |рукавиц           |

|               |                       |            |                  |

|               |Парусина    полульняная|По          |То же             |

|               |окрашенная            с|нормативной |                  |

|               |огнезащитной  пропиткой|документации|                  |

|               |арт.11254              |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|От       воды и|Полотно        плащевое|ГОСТ 7297-90|"                 |

|растворов солей|гладкокрашеное        с|            |                  |

|               |пропиткой              |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Полотно      палаточное|ГОСТ 7297-90|"                 |

|               |гладкокрашеное        с|            |                  |

|               |пропиткой              |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Диагональ с  лавсановым|По          |"                 |

|               |волокном        суровая|нормативной |                  |

|               |арт.6853               |документации|                  |

|               |                       |            |                  |

|От       воды и|Парусины пилульняные; с|ГОСТ        |Для  основания   и|

|растворов солей|водоупорной пропиткой  |15530-93    |накладок рукавиц  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткань     прорезиненная|По          |Для       накладок|

|               |ЛГН-566-1              |нормативной |рукавиц           |

|               |                       |документации|                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткань     прорезиненная|То же       |То же             |

|               |ИРП-11-29              |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Винилискожа-Т          |"           |"                 |

|               |прерывистая            |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Эластоискожа-Т         |"           |"                 |

|               |"Текстин"              |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткань хлопко-лавсановая|"           |"                 |

|               |меланжевая "Горизонт" с|            |                  |

|               |комбинированной        |            |                  |

|               |пропиткой арт.3512     |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|От   повышенных|                       |            |                  |

|температур:    |                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|теплового      |Сукно шинельное        |ГОСТ        |Для  основания   и|

|излучения      |                       |27542-87    |накладок рукавиц  |

|               |                       |            |                  |

|               |Парусины      льняные с|ГОСТ        |То же             |

|               |огнезащитной пропиткой |15530-93    |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Парусины полульняные  с|ГОСТ        |"                 |

|               |огнезащитной пропиткой |15530-93    |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Парусина    полульняная|По          |"                 |

|               |окрашенная            с|нормативной |                  |

|               |огнезащитной  пропиткой|документации|                  |

|               |арт.11254              |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Эластоискожа-Т         |То же       |Для       накладок|

|               |теплоотражательная     |            |тыльной      части|

|               |                       |            |рукавиц           |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткани        асбестовые|ГОСТ 6102-94|Для  основания   и|

|               |АЛТ-36, АЛТ-5, ACT-2   |            |накладок рукавиц  |

|               |                       |            |                  |

|контакта      с|Сукно шинельное        |ГОСТ        |То же             |

|нагретыми      |                       |27542-87    |                  |

|поверхностями  |                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткани        асбестовые|ГОСТ 6102-94|"                 |

|               |АЛТ-36, АЛТ-5, АСТ-2   |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Парусины    полульняные|ГОСТ 1530-93|"                 |

|               |пропитанные N 2, 3,  5,|            |                  |

|               |6                      |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|контакта      с|Парусина полульняная  N|ГОСТ        |Для  основания   и|

|нагретыми      |3                      |15530-93    |накладок рукавиц  |

|поверхностями  |                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|От кислот:     |                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|концентрирова- |Ткань          суконная|По          |То же             |

|ных кислот     |полушерстяная          |нормативной |                  |

|               |кислотозащитная       с|документации|                  |

|               |полипропиленом арт.6929|            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткань               для|То же       |"                 |

|               |кислотозащитной        |            |                  |

|               |спецодежды    арт.49705|            |                  |

|               |"С"; 49706 "С"         |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткань     полиэфирная с|"           |"                 |

|               |кислотоотталкивающей   |            |                  |

|               |пропиткой арт.86039    |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|растворов      |Сукно  кислото-защитное|ГОСТ        |"                 |

|кислот  средней|ШХВ-30                 |16166-80    |                  |

|концентрации   |                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткань для спецодежды  с|По          |"                 |

|               |лавсаном арт.49702     |нормативной |                  |

|               |                       |документации|                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткань для спецодежды  с|То же       |"                 |

|               |полипропиленом         |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Сукно суровое          |"           |Для   изготовления|

|               |                       |            |кислотозащитных   |

|               |                       |            |рукавиц     "КР" с|

|               |                       |            |дальнейшей        |

|               |                       |            |обработкой        |

|               |                       |            |латексами         |

|               |                       |            |                  |

|От щелочей:    |                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|от    растворов|Парусины полульняные  с|ГОСТ        |Для  основания   и|

|щелочей  низкой|водоупорной пропиткой  |15530-93    |накладок рукавиц  |

|концентрации   |                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Двунитка        суровая|По          |То же             |

|               |аппретированная        |нормативной |                  |

|               |                       |документации|                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Сукно суровое          |То же       |Для   изготовления|

|               |                       |            |рукавиц     "КР" с|

|               |                       |            |дальнейшей        |

|               |                       |            |обработкой        |

|               |                       |            |латексами         |

|               |                       |            |                  |

|               |Двуниток полульняной   |ГОСТ        |Для      основания|

|               |                       |15530-93    |рукавиц           |

|               |                       |            |                  |

|               |Двуниток        льняной|ГОСТ        |То же             |

|               |суровый N 1            |15530-93    |                  |

|               |                       |            |                  |

|От      нефти и|                       |            |                  |

|нефтепродуктов:|                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|сырой    нефти,|Парусины полульняные  с|ГОСТ        |Для      основания|

|масел и твердых|водоупорной пропиткой  |15530-93    |рукавиц           |

|нефтепродуктов |                       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткань гладко-крашеная с|По          |То же             |

|               |лавсановым     волокном|нормативной |                  |

|               |арт.3164, 3146         |документации|                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Полотно        плащевое|ГОСТ 7297-90|"                 |

|               |гладкокрашеное        с|            |                  |

|               |пропиткой              |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткань                  |По          |Для  оснований   и|

|               |вискознополиэфирная   с|нормативной |накладок рукавиц  |

|               |масловодозащитными     |документации|                  |

|               |свойствами арт.86037   |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Ткань лавсано-вискозная|То же       |То же             |

|               |с                      |            |                  |

|               |мас-лонефтеводозащитной|            |                  |

|               |пропиткой арт.86020    |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Винилискожа-Т   одежная|"           |Для       накладок|

|               |водостойкая "Шторм"    |            |рукавиц           |

|               |                       |            |                  |

|               |Эластоискожа-Т         |"           |То же             |

|               |маслобензостойкая (ОФ) |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|                               Фурнитура                               |

|               |                       |            |                  |

|-              |Лента        эластичная|По          |Для     стягивания|

|               |продержечная           |нормативной |рукавиц типа Е    |

|               |                       |документации|                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Нитки хлопчатобумажные,|ГОСТ 6309-93|Для   изготовления|

|               |в    том        числе с|            |рукавиц     (кроме|

|               |противогнилостной      |            |рукавиц для защиты|

|               |пропиткой 16,5 текс х 3|            |от кислот)        |

|               |х 2,                   |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |27 текс х 3 х 3,       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |15,4 текс х 3 х 3,     |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |10 текс х 3 х 3,       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |13 текс х 3 х 2,       |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |21 текс х 3 х 2        |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |Нитки  лавсановые  29,4|По          |Для   изготовления|

|               |текс х 2               |нормативной |рукавиц     (кроме|

|               |                       |документации|рукавиц для защиты|

|               |                       |            |от      повышенных|

|               |                       |            |температур)       |

|               |                       |            |                  |

|-              |Нитки  капроновые  15,6|По          |Для   изготовления|

|               |текс х 3               |нормативной |рукавиц     (кроме|

|               |                       |документации|рукавиц для защиты|

|               |                       |            |от      повышенных|

|               |                       |            |температур       и|

|               |                       |            |кислот)           |

|               |                       |            |                  |

|-              |Нитки хлопчатобумажные |ГОСТ 6309-93|Для    обметывания|

|               |                       |            |срезов            |

|               |                       |            |                  |

|               |16,5 текс х 3,         |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |21 текс х 3,           |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|               |13 текс х 3            |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|-              |Нитки       фенилоновые|По          |Для   изготовления|

|               |швейные специальные    |нормативной |рукавиц для защиты|

|               |60 фн,                 |документации|от      повышенных|

|               |29,4 текс х 2          |            |температур        |

|               |(34/2), 60 фк          |            |                  |

|               |29,4 текс х 2 (34/2)   |            |                  |

|               |                       |            |                  |

|-              |Нитки      армированные|По          |Для   изготовления|

|               |швейные  Т_Rн    45,0 -|нормативной |рукавиц     (кроме|

|               |69,5 текс (45ЛХ, 65ЛХ) |документации|рукавиц для защиты|

|               |                       |            |от кислот, щелочей|

|               |                       |            |и       повышенных|

|               |                       |            |температур)       |

+---------------+-----------------------+------------+------------------+

Примечание. По согласованию с потребителем допускается применять другие

материалы по качеству не ниже указанных в табл.2.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

2.2. Основные требования к изготовлению

2.2.1. Рукавицы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего

стандарта, образцом и техническим описанием на модуль, утвержденными в установленном

порядке.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.2.2. В зависимости от условий производства и по согласованию с потребителем

рукавицы допускается изготовлять по технической документации на модель, составленной

с учетом требований настоящего стандарта:

с утеплительным вкладышем из тканей типа байки или нетканого материала

с начесом, притачным по низу или разъемным;

с крагами цельнокроенными или притачными, одинарными или двойными;

с накладками из тканей типа сукна или других материалов в один или несколько

слоев на ладонную часть:

с трикотажными манжетами;

с эластичной продержечной лентой, хлястиками и пряжками, стягивающими

рукавицы у запястья или по нижнему краю;

с прокладкой из амортизационного материала в ладонную и тыльную части

рукавиц или только в ладонную;

утепленные;

с тремя нападками;

со съемным наладонником;

из ткани типа молескин для основания рукавиц.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2.2.3. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для

изготовления рукавиц, - по ГОСТ 12807-88.

Требования к стежкам, строчкам и швам - по ГОСТ 29122-91.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.2.4. Определение сортности готовых рукавиц - по ГОСТ 12.4.031-84.

2.2.5. Детали рукавиц выкраивают в долевом или поперечном направлениях;

напалок, накладки и краги - в любом направлении нити основы ткани.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2.6. В готовых рукавицах допускаются:

тыльная сторона рукавиц стачная со швом вдоль рукавицы, но не ближе 3

см от боковых краев или бокового шва (кроме рукавиц "КР");

накладка на тыльную сторону из двух частей;

притачные краги не более чем из трех частей.

В рукавицах из жестких тканей (тина брезентовой парусины арт.11119, 11124)

не допускается шов по линии перегиба со стороны указательного пальца.

2.2.7. Надставки к тыльной стороне рукавиц и к накладкам притачивают

настрочным швом, накладным с открытым или закрытым срезом или стачным в зависимости

от осыпаемости ткани.

2.2.8. Накладки настрачивают одной или двумя строчками с подгибом срезов

внутрь в осыпающихся тканях и без подгиба - в неосыпающихся или втачивают

по верхнему и боковому срезам при стачивании оснований рукавиц.

2.2.9. Напалки обтачивают и соединяют с основанием рукавиц накладным

швом с открытым или закрытым срезом (в зависимости от осыпаемости ткани),

настрочным или стачным швом с последующим расстрачиванием на обе стороны.

2.2.10. Полоску для напалка указательного пальца (ластовицу) в рукавицах

типа Д притачивают настрочным или стачным швом.

В рукавицах типа Е краги притачивают настрочным швом. В области запястья

притачивают эластичную продержочную ленту.

2.2.11. Рукавицы стачивают двумя строчками или одной с окантовкой срезов.

2.2.12. Нижний срез рукавиц обметывают или обрабатывают швом вподгибку

с открытым или закрытым срезом (в зависимости от осыпаемости ткани) или окантовывают.

При наличии кромки и в неосыпающихся тканях срезы рукавиц не обметывают.

2.2.13. Швы в рукавицах из материалов с пленочным покрытием допускается

герметизировать проклеиванием или свариванием.

2.2.14. Готовые рукавицы скрепляют парами.

3. Правила приемки

3.1. Правила приемки и методы контроля качества рукавиц - по ГОСТ 4103-82.

4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

4.1. Маркировка рукавиц - по ГОСТ 10581-91 и по ГОСТ 12.4.103-83.

4.2. Упаковка и транспортирование рукавиц - по ГОСТ 10581-91.

4.3. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192-77.

4.4. Рукавицы должны храниться в проветриваемых помещениях на расстоянии

не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных

лучей.